БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОДУКЦИИ

STAR - GREEN

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ УПЛОТНЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ЖИДКОГО БИТУМА, АСФАЛЬТА И ПАУ.

НА ОСНОВЕ ВЫСОКЭФФЕКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ХИМРЕАГЕНТОВ.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

STAR - GREEN – уплотняющее покрытие на основе полиакрилата, представляющее новое поколение защитных покрытий, не содержащих очищенного угля или битумных вяжущих. STAR - GREEN не содержит ПАУ (полициклических углеводородов). Отвердевший STAR - GREEN имеет приятный черный цвет, не блекнущий и не исчезающий со временем. Кроме полиакрилатов, STAR - GREEN содержит отобранные пигменты, заполнители и поверхностно-активные вещества. Его легко наносить и хранить. Его долговечность аналогична любому первоклассному уплотнителю.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Безопасное применение и хранение. Опасность для здоровья не выявлена.

- Долговечность, прочность и пластичность.

- Быстрое высыхание

- Равномерный черный цвет, не блекнущий из-за атмосферного воздействия.

- Водоотталкивающие свойства, характерные для отвержденных защитных покрытий. Стойкий к воздействию масла, газа, соли и нефтехимических веществ.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

STAR - GREEN рекомендуется для всех асфальтовых покрытий; подъездных дорог, ресторанов, коммерческих парковок, заправочных станций, школ, игровых площадок, деловых комплексов, заправочных станций и др.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

1 литр на 1,5-2 м2. (в зависимости от пористой структура асфальта).

Количество слоев – один

СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ ВОДОЙ

Стандартные окружающие условия (температура воздуха от 12 до 22 градусов) – 5% от объема концентрата

При высокой температуре (свыше 22 градусов) – макс. 10% от объема STAR - GREEN.

СОСТАВ СМЕСИ

Очень важно – в STAR -GREEN необходимо добавлять кварцевый песок фракции 0−0,63 мм, 60-70 кг на бочку 208 литров

STAR - GREEN	                     - 208 литров.

Вода	                     - 10 литров.

Песок фракции 0-0,63 мм	- 60-70кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ

- Тщательно перемешайте

- Долейте воду к STAR -GREEN и перемешайте.

- Перемешивая, добавьте необходимое количество песка.

ПОГОДНЫЕ/ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Температура:    10° С и выше без ожидаемых осадков в течение следующих 8 часов.

Относительная влажность: Рекомендуется ниже 60%. Макс. 80%. Не наносите в дождливые, туманные или влажные дни.

Благоприятные условия: Более высокая температура и меньшая относительная влажность с умеренной скоростью ветра.

НАНЕСЕНИЕ

Средства для нанесения; Щетка или резиновый ракель.

Чистка с помощью воды. Не сливать стоки в водоемы.

Высохшие средства для нанесения – Чистка проволочной щеткой.

ОСТОРОЖНО

- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

- Перед применением прочитайте Лист данных о безопасности материала для получения информации о безопасности, обращении, утилизации и др.

- Тщательно перемешайте перед применением и храните неиспользуемый материал в герметичном контейнере.

УПАКОВКА И НАЛИЧИЕ

Бочки по 208 литров и еврокубы на 1000 литров.

ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данные предположения и сведения основаны на информации, которую мы считаем достоверной. Они приводятся с честными намерениями, но без гарантии, поскольку условия и способы применения нашей продукции нами не контролируются.  S.T.A.R., INC. не несет ответственности за любые косвенные или случайные убытки. Компания заменит или вернет сумму покупки, если продукция окажется дефектной, по нашему усмотрению.

Издание-110209